Terje lihased

- TR_8_13

Koostis: 	Maatriks 	NBR [44%ACN; 2%DCP]

Paksus ilma PPy-ta 100μm

Keemiline süntees:	üks tund 1,5 M FepTS3 lahuses (0,004 g);

15 sec Py;

30 sec 2 cm3 1,5 M FepTS3 lahuses;

metanooli lahuses 6 tundi (lahust vahetades);

Lastud seista toatemperatuuril 1 tund õhu käes

Katsete vahel hoiti 1 M LiCIO4 PC lahuses.

Terje mõõtmised:	Rs (surface)= 50-70 Ω

(pärast 1 M LiCIO4 + PC lahuses hoidmist 0,11-0,22 kΩ)

Rb(tickness)= 42 Ω

(pärast 1 M LiCIO4 + PC lahuses hoidmist 0,22 kΩ)

Indrek:	Mõõtmed:	16,8 * 5,9 mm; paksus: 180 μm

Mass:	22mg

Resonants:	Lihase vaba osa mõõtmed: 15,4*5,9 mm

Fres=9,4Hz

Liigutuse amplituut Vpp=5V korral: 3.2mm			Pikkuse mm kohta 0,21 mm/mm

Youngi moodul: 	0,179 GPa (res.sageduse meetod)

Ekviskeem:	(kondensaatori laadimisvoolukõvera meetod)

C = 7,9 mF/cm2

W = 36 Ω*cm2

G = 2700 Ω*cm2

Pinnatakistus:	(4 punkti meetod)

(Väikesed tükid)

1. pind: Rs = 3400 Ω/□

2. pind: Rs = 1000 Ω/□

| 1 |  | Membraan on suhteliselt homogeense koostisega; interpenetreerunud ala elektroodikihi läheduses ei olnud näha; mõrasid oli vähe. |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Sama mis 1., teise nurga alt |
| 3 |  | Interpenetreerunud ala ei ole näha. |

- TR_4_3

Koostis: 	Maatriks 	NBR/PEO (30/70);

Paksus ilma PPy-ta 250μm

Keemiline süntees:	3 min Py

30 min in 1,5 M FepTS3

SR in Py 359,47%;

Terje mõõtmised:	Rs (surface)= 19 Ω

(pärast 1 M LiCIO4 + PC lahuses hoidmist 14-17 Ω)

Rb(tickness)= 40 Ω

(pärast 1 M LiCIO4 + PC lahuses hoidmist 14-17 kΩ)

Mõõtmed:	18,07 x 7,43 x 0,33 mm.

Indrek:	Mõõtmed:	18,5 * 6,8 mm; paksus: 370 μm

Mass:	61,5 mg

Resonants:	Lihase vaba osa mõõtmed: 16*6,8 mm

Fres=34,1 Hz

Liigutuse amplituut Vpp=5V korral: 1,4 mm			Pikkuse mm kohta 0,09 mm/mm

Youngi moodul: 	0,70 GPa (res.sageduse meetod)

Ekviskeem:	(kondensaatori laadimisvoolukõvera meetod)

C = 4,21 mF/cm2

W = 39 Ω*cm2

G = 570 Ω*cm2

Pinnatakistus:	(4 punkti meetod)

(Väikesed tükid)

1. pind: Rs = 380 Ω/□

2. pind: Rs = 220 Ω/□

| 1 |  | Suured läbivad mõrad. Näha on interpenetreerunud tsooni. Elektroodid moodustuvad hõredalt paiknevatest polümeeriahelatest, membraan on vahtplasti-taoline |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Elektroodi ja membraani piirpind koos interpenetreerunud tsooniga (ca 15 μm). |
| 3 |  | Elektrood suurendatult. Mingi prügi on pinnale sattunud nii et hea pilt see ei ole. |
| 4 |  | Elektrood veel vingema suurendusega. |
| 5 |  | Sama mis 4. joonis, natuke kontrastsem |
| 6 |  | Membraan lähivaates. Näha on vahtplasti-taoline struktuur. |
| 7 |  | Elektroodi ja membraani piirpind. Veidi suurem lahutus võrreldes 2. joonisega. |
| 8 |  | Elektroodi ja membraani piirpind eriti suurelt. Hea kontakt ja läbipõimumine. |

- TR_6_9

Koostis: 	Maatriks 	NBR/PEO (30/70);

Paksus ilma PPy-ta 250μm

Keemiline süntees:	10 min Py

40 min in 1,5 M FepTS3

SR in Py 366,95 %;

Terje mõõtmised:	Rs (surface)= 23 Ω

Rb(tickness)= 40 Ω

SRelectrolyte= 217,91%(18 h); 271,64%; 267,16% (erinevatel päevadel).

Mõõtmed:	4,44x18,43x0,31 mm

Indrek:	Mõõtmed:	18,0 * 5,0 mm; paksus: 355 μm

Mass:	34 mg

Resonants:	Lihase vaba osa mõõtmed: 15*6,8 mm

Fres=44,8 Hz

Liigutuse amplituut Vpp=5V korral: 0,6 mm			Pikkuse mm kohta 0,04 mm/mm

Youngi moodul: 	0,81 GPa (res.sageduse meetod)

Ekviskeem:	(kondensaatori laadimisvoolukõvera meetod)

C = 2,1 mF/cm2

W = 58 Ω*cm2

G = 540 Ω*cm2

Pinnatakistus:	(4 punkti meetod)

(Väikesed tükid)

1. pind: Rs = 6450 Ω/□

2. pind: Rs = 3020 Ω/□

| 1 |  | Suured läbivad mõrad. Üsna sügav interpenetreerunud piirkond. |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Membraan?? |
| 3 |  | Eelmine, suurendatult |
| 4 |  | Vasakul üleval mõra koht. |
| 5 |  | Sama mis eelmine |
| 6 |  | Sama mis eelmine |

- TR_7_30

Terje väitel parim aktuaator.

Koostis: 	Maatriks 	NBR/PEO (30/70);

Paksus ilma PPy-ta 250μm

Keemiline süntees:	6 min Py

20 min in 1,5 M FeCI3

SR in Py 333,57 %;

Terje mõõtmised:	Rs (surface)= 8 Ω

(pärast 1 M LiCIO4 + PC lahuses hoidmist 11 oomi)

Rb(tickness)= 18 Ω

pärast 1 M LiCIO4 + PC lahuses hoidmist 12 kilo-oomi)

SRelectrolyte= 278,52%

Mõõtmed:	7,60 x 18,16 x 0,31 mm.

Indrek:	Aktuaator oli lagunenud.

Res. Sageduse ja Youngi mooduli määramine ei õnnestunud.

HABRAS

Ekviskeem:	(kondensaatori laadimisvoolukõvera meetod)

C = 21 mF/cm2

W = 52 Ω*cm2

G = 1020 Ω*cm2

Pinnatakistus:	(4 punkti meetod)

(Väikesed tükid)

1. pind: Rs = 613 Ω/□

2. pind: Rs = 4246 Ω/□

| 1 |  | Läbipõimunud ala pole märgata. Üsna ühtlane struktuur |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Membraan on vahtplasti-taoline |
| 3 |  | Lehekujuline moodustis elektrodikihis |

- TR_9_2

Koostis: 	Maatriks 	NBR/PEO (30/70);

Paksus ilma PPy-ta 250μm

Keemiline süntees:	4 min Py

15 min in 1,5 M FeCI3

SR in Py 363,03 %;

Terje mõõtmised:	Rs (surface)= 8 Ω

(pärast 1 M LiCIO4 + PC lahuses hoidmist 14-17 oomi)

Rb(tickness)= 16 Ω

pärast 1 M LiCIO4 + PC lahuses hoidmist 14-17 kilo-oomi)

SRelectrolyte= 250,25%

Mõõtmed:	7,60 x 18,16 x 0,31 mm.

Indrek:	Aktuaator oli lagunenud.

Res. Sageduse ja Youngi mooduli määramine ei õnnestunud.

HABRAS

Ekviskeem:	(kondensaatori laadimisvoolukõvera meetod)

C = 19 mF/cm2

W = 18 Ω*cm2

G = 616 Ω*cm2

Pinnatakistus:	(4 punkti meetod)

(Väikesed tükid)

1. pind: Rs = 32 Ω/□

2. pind: Rs = 40 Ω/□

| 1 |  | Elektrod võrdlemisi paks. Läbipõimunud ala pole näha. |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Nagu eelmine, aga viletsam |
| 3 |  | Liiga kontrastne |
| 4 |  | Lehekujuline moodustis elektroodikihis |
| 5 |  | Eelmisel joonisel kujutatud lehe lähivaade. |
| 6 |  | Lehekujuline moodustis taas |
| 7 |  | Membraan. Elektronkiire kahjustused. |
| 8 |  | Vahtplasti taoline membraan. Esimene kaader. |
| 9 |  | Sama koht mis eelmisel, teine kaader |
| 10 |  | Elektronkiirtega sissepõletatud ala membraanis |
| 11 |  | Membraan lähivaates |
| 12 |  | Sama mis eelmine |
| 13 |  | Läbiv mõra. |
| 14 |  | Läbiv mõra. |

Võrdlustabelid:

| Lihas | l kogu, mm | l vaba, mm | m, g | b, mm | h, mm | f res, Hz | E, GPa | Liigutuse amplituut @ fres, mm | Liigutuse amplituut, mm pikkuse mm kohta | ρ, kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-8-13 | 16,8 | 15,4 | 0,022 | 5,9 | 0,180 | 9,4 | 0,18 | 3,2 | 0,21 | 1233 |
| TR-4-3 | 18,5 | 16 | 0,0615 | 6,8 | 0,370 | 34,1 | 0,70 | 1,4 | 0,09 | 1321 |
| TR-6-9 | 18 | 15 | 0,034 | 5 | 0,355 | 44,8 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 1064 |
| TR-7-30 | (haprad lihased) |
| TR-9-2 |  |

| Lihas | C, mF | G, Ω | W, Ω | S, cm2 |  | Rs1, Ω/cm | Rs2, Ω/cm | w, cm | Rs1, Ω/□ | Rs2, Ω/□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C, mF/cm2 | G, Ω*cm2 | W, Ω/cm2 |  |  |  |  |  |
| TR-8-13 | 1,259 | 16812 | 228 | 0,16 | 7,87 | 2690 | 36,49 | 13606 | 4065 | 0,25 | 3402 | 1016 |
| TR-4-3 | 0,758 | 3167 | 217 | 0,18 | 4,21 | 570,0 | 39,16 | 1905 | 1102 | 0,2 | 381 | 220 |
| TR-6-9 | 0,179 | 6407 | 691 | 0,084 | 2,13 | 538,2 | 58,10 | 28053 | 13129 | 0,23 | 6452 | 3020 |
| TR-7-30 | 2,933 | 7160 | 362 | 0,1425 | 20,58 | 1020 | 51,59 | 291,9 | 2022 | 2,1 | 613 | 4246 |
| TR-9-2 | 2,270 | 5149 | 148 | 0,1196 | 18,98 | 615,9 | 17,66 | 135,1 | 164,8 | 0,24 | 32 | 40 |