TARTU ÜLIKOOL

Loodus- ja tehnoloogiateaduskond

Keemia Instituut

Friedrich Kaasik

Süsinik-ioonvedelik-polümeer komposiitmaterjalist täiturite valmistamine

Bakalaureusetöö materjalitehnoloogias

Juhendajad: dotsent Uno Mäeorg

teadur Urmas Johanson

doktorant Janno Torop

Tartu 2009

# Sisukord

1	Sisukord	2

2	Sissejuhatus	3

3	Kirjanduse ülevaade	5

3.1	Komposiitmaterjalidel põhineva kunstlihase ehitus	5

3.2	Kasutatavad polümeerid	6

3.3	Elektroodimaterjalid	7

3.4	Solvendid	8

4	Eksperimentaalne osa	10

4.1	Seadmed ja materjalid	10

4.2	Mõõtmismetoodika	10

4.3	Komposiitmaterjalil põhineva täituri valmistamine	12

4.3.1	Elektroodi valmistamine.	12

4.3.2	Membraani valmistamine	12

4.3.3	Täituri kuumpressimine	12

5	Tulemused ja arutelu	14

6	Kokkuvõte	19

7	Summary	20

8	Kasutatudkirjanduse loetelu	21

# Sissejuhatus

Elektroaktiivsed polümeerid (Electro Activ Polymers - EAP) on polümeere sisaldavad komposiitmaterjalid, millega toimuvad muutused neile rakendatud elektrpinge/voolu/välja toimel. Sellisteks muutusteks on näiteks värvuse muutus (elektrokromism). Enim tuntud ja uuritud on aga elektromehaaniliselt aktiivsed polümeerid, mis kas painduvad või paisuvad []. Ilukirjanduslikus kõnepruugis nimetatakse neid materjale kunstlihasteks, sest mõnedes aspektides meenutab nende käitumine inimlihaseid, kuna need suudavad liigutada ja avaldada survet liigutuse käigus ettejäävale objektile ja säilitavad deformeeritud olekut. Teaduslikus ja popularteaduslikus kirjanduses kutsutakse neid materjale tihti ka arukateks materjalideks (smart materals). Käesoleval ajal valmistatud seda tüüpi materjalid omavad perpektiivi paljudes erinevates valdkondades, nagu näiteks rakendused robootikas pehmate manipulaatorite alal [], mikrotäiturite valdkonnas [], aga ka lab-in-chip täituritena, optiliste mikroseadmete juhtsüsteemides, kuid ka meditsiini seadmetes. Võimalused selliste materjalide laialdaseks kasutamiseks tulenevad täiturite väiksest massist ning suurest jõu ja massi suhtest. Lisaks eelnevale omavad sellised täiturid väga lihtsat konstruktsiooni ning see annab võimaluse neid täitureid miniaturiseerida. Käesolevaks ajaks on valmistatud nii õhus kui ka vees ja teistes solventides töötavaid elektromehaaniliselt aktiivseid polümeerkomposiite. Sellised materjalid teeb eriti atraktiivseks asjaolu, et nad on töötamisel täiesti müravabad. Suurt läbimurret laiatarbe rakenduste osas oodatakse täituritelt, mille valmistamine oleks sarnane printimise tehnoloogiale []. Nimetatud uudne valmistamismeetod võimaldaks oluliselt alandada tootmiskulusid masstootmises ja tagaks parema kontrolli materjali omaduste üle. Selline  elektromehaaniline täitur on oma olemuselt kile, mis koosneb mitmest erineva koostisega kihist ja omab enamasti summaarset paksust 0,1-0,4 mm. Üheks enimuuritud seda tüüpi täiturite grupiks on ioonpolümeer-metall komposiidid (Ionic Polymer-Metal Composite - IPMC). Selliste täiturite keskmiseks kihiks on ioone ja solventi sisaldav pundunud ioonpolümeeri maatriks, mida katavad kahelt poolt elektroodi kihid. Elektoodidena kasutatakse enamasti keemiliselt sünteesitud üliõhukesi väärismetalli kihte. Kõige enam kasutatud metallideks on kuld ja plaatina, kuid harvemini ka pallaadium. Selliste materjalide deformatsioon tuleneb välise elektrivälja toimel liikuvatest ioonidest. Tüüpiliselt kasutatakse anioonseid rühmi sisaldava ioonpolümeri korral vesilahustes liikuvate katioonidena tugevalt hüdratiseeritud Na+, K+, Li+ ja Cs+ -ioone. Viimasel ajal on uuritud ka ilma veeta töötavaid IPMC-sid, kus solvendina ja samas ka ioonide allikana on kasutatud ioonvedelikke. Paljudel juhtudel on selliste IPMC -de valmistamine esimene etapp viidud läbi vesilahustes, kus on tekitatud ioonpolümeeri pinnale keemilise sadestamise teel väärismetallist elektroodi kihid ning hiljem on asendatud vesi ioonvedelikuga. B. Akle jt. on pakkunud välja otsese koostemeetodi (Direct Assembly Process - DAP), mille korral ioonvedelikku sisaldavale ioonpolümeer kilele kantakse elektroodide kihid, kas pihustamise või pintseldamise teel [].

Teaduskirjanduses on ka mitmeid publikatsioone, milles on käsitletud selliste täiturite valmistamist ja uurimist, kus pundunud ioonpolümeeri asemel on kasutatud mitte-ioonset polümeeri, mis moodustab valmistamise käigus poorse karkassi. Taoliste täiturite valmistamisel sünteesiti eraldi elektroodid ja neid eraldav membraan. Elektroodide valmistamisel kasutati ioonvedeliku, süsiniknanotorude ja polümeeri lahust solvendis. Membraan valmistati aga polümeeri ja ioonvedeliku lahusest. Selline kiht-kihilt valmistamise meetod on taaskord samm lähemale printimismeetodile[]. Käesolev töö käsitleb uudseid materjale, millest saab valmistada nii paindele töötavaid, kui ka lineaarseid täitureid. Tegemist on nanopoorsest karbiidsest süsinikust, ioonvedelikust ning polümeerist koosneva elektroaktiivse komposiidiga (Carbide-Derived Carbon-Ionic Liquid-Electro Activ Polymer (CDC-IL-EAP)) [, ]. Selline materjal ei ole enam IPMC, sest selle valmistamisel ei ole kasutatud ioonpolümeeri ja metalle. Kirjanduses on neid nimetatud ka polümer –süsinik komposiitmaterjaliks (Polymer –Carbon Composite - PCC) []

# Kirjanduse ülevaade

## Komposiitmaterjalidel põhineva kunstlihase ehitus

EAP üheks laialt uuritud alaliigiks on ioonpolümeer-metall komposiidid, nende ehitus on üldjuhul kolmekihiline. Lihtsustatult koosneb IPMC ioonjuhtivast membraanist, mis on mõlemalt poolt kaetud õhukese väärismetalli kihiga. Membraan on reeglina paksusega 0.1-0.3 mm ja tüüpiliselt on tal kaks funktsiooni: esiteks on reservuaariks elektroüüdi lahusele ja teiseks tagab materjalile vajaliku jäikuse/elastsuse. Joonisel 1 on kujutatud, kuidas välise elektrivälja toimel hakkavad membraanis olevad vabad hüdraatmantliga katioonid liikuma negatiivse laenguga elektroodi (katoodi) poole. Sellise katioonide liikumise tulemusena paindub kunstlihas positiivse laenguga elektroodi (anoodi) suunas.

Joonis 1. Vees pundunud anioonseid rühmi sisaldava ioonpolümeeri läbilõige a) vooluta olekus ja b) voolu rakendamisel [].

Ainult ioonvedelikku sisaldava kunstlihase tööpõhimõte on sarnane. Suurimaks erinevuseks on see et ioonvedelik on nii solvendi kui ka ioonide allika rollis. Välise elektrivälja rakendamisel moodustub elektroodi pinnal vastasmärgilistest ioonidest kaksikkiht. Kunstlihaste valmistamisel kasutatakse enamasti selliseid ioonvedelikke, milles katioonide ja  anioonide mõõtmed on erinevad. Sobivatel ioonvedelikel on katioon anioonist suurem. Kasutades sellist ioonvedelikku paindub kunstlihas anoodi suunas, sest anoodile kogunevate ioonide mõõtmed on väiksemad kui katoodile kogunevate katioonide mõõtmed.

Joonis 2. Ioonvedelikuga täidetud kunstlihas, a) tavaolekus ja b) voolu rakendamisel [6].

## Kasutatavad polümeerid

Enim kasutatud ja uuritud ioonpolümeerideks on kopolümeerid mis koosnevad perfluoreeritud peaahelast ja aniooneid rühmi sisaldavast kõrvalahelast. Enamasti on ioonseteks rühmadeks -SO3- ja -COO- või fikseeritud katioonseteks rühmadeks vastavad ammoonium- või alküülasendatud ammooniumkatioonid. Teiseks laiadaselt uuritud ioonpolümeeride alarühmaks on stüreeni ja divinüülbenseeni kopolümeerid ioonseid rühmi sisaldavate oligomeeridega. Tuntumad ioonpolümeerid on Nafion, Neosepta, Aciplex, ja Flemion[].

Ioonpolümeeride korral põhjustab ioonide liikumiseks vajalike pooride tekke solvendi või ioonvedeliku tungimine polümeeri pundumise käigus. Mitmete uurimisgruppide poolt on valmistatud selliseid polümerkilesid, mis ei sisalda ioonseid rühmi kuid on poorsed ja mida on võimalik seetõttu kasutada täituri membraani valmistamisel. Antud töös kasutati polümeerina polü –(vinülideen fluoriid- heksafluoropropüleen) PVdF(HFP)-d, mis ei ole samuti ioonpolümeer. Seda sama polümeeri kasutati ka elektroodide valmistamisel sideainena. Selliste materjalide pooridesse viidud ioonvedelik tagab komposiitmaterjalil ioonjuhtivuse.

## Elektroodimaterjalid

Elektroodid peavad evima teatud omadusi ja need kriteeriumid vähendavad oluliselt sobilike materjalide hulka ning piiravad sünteesimeetodite valikut. Elektroodid: 1) ei tohi puruneda paindumisel; 2) peavad olema hästi deformeeritavad; 3) materjal peab polümeeri pinnaga sobima, st „nakkuma”; 4) peavad juhtima hästi elektrit; 5) olema vastupidavad keskkonnatingimustele [10].

Paljudel juhtudel on IPMC-sid kaetud kullaga, mis on tuntud oma keemilise stabiilsuse ja hea elektrijuhtivuse poolest, kuid keemiliselt sadestatud fraktaalse stuktuuriga kulla nanoosakestest koosnev elektroodi kiht on osutunud keemiliselt ebastabiilseks. Samuti on selliselt saadud kulla kiht väga õhuke ja hästi painduv, kuid sellele vaatamata kipub rebenema ning tekivad nn saarekesed, mis ei ole omavehel enam hästi ühenduses ja seetõttu ei juhi elektroodi pind enam hästi elektrivoolu. Kunstlihase kullaga katmisel on kaks erinevat võimalust: 1) keemiline sadestamine elektroodi pinnale või 2) üliõhukese kullakihi liimimine kunstlihase pinnale, kasutades liimina Nafioni lahust. Liimimise vaieldamatuks eeliseks on protsessi kiirus, kuid samas võib selline vahekiht põhjustada elektroodi erinevate kihtide vahelise juhtivuse halvenemist, mistõttu kunstlihase sooritusvõime ei pruugi paraneda.

Elektroodide materjalina on tähtsal kohal ka plaatina, mida tihti kasutatakse tema väga hea keemilise stabiilsuse ja hea elektrijuhtivuse tõttu. Keemilisel teel sadestatud fraktaalse stuktuuriga plaatina nanoosakestest koosnev elektrood on keemiliselt stabiilne ja piisavalt suure eripinnaga. Väga sagedasti kaetakse plaatinaelektroodidega Nafion -membraane, sest vastav plaatina katioonne kompleks on lihtsasti kasutatav metalli kihi tekitamisel ioonvahetus-redutseerimise protsessi käigus. Vesilahustes töötavate plaatinaeletroodidega IPMC-de korral esineb väikeste tugevalt hüdratiseeritud katioonide (H+, Li+, Na+ja K+) kasutamisel relakseerumine, mis tähendab et liigutuse käigus pöördub IPMC tagasi oma algasendi poole. Selle põhjuseks on asjaolu, et väikesed katioonid liiguvad esialgselt koos hüdraatmantliga katoodi suunas, kuid siis tekkinud ülerõhu tõttu ei ole nad võimelised endist hulka veemolekule enam siduma. Sellise kunstlihasega ei toimu relakseerumist kui asendada väike tugevasti solvateeritud katioon suure orgaanilise katiooniga. Plaatina, kui elektroodimaterjali, miinuseks tuleb lugeda tema suhteliselt kallist hinda (ca 500 krooni gramm)[4,5].

Lisaks kullale ja plaatinale on elektroodimaterjalina kasutust leidnud ka sellised metallid nagu vask ja hõbe. Need metallid on aga elektrokeemiliselt aktiivsed ja nendest valmistatud elektroodidega kunstlihaste töötamisel toimuvad elektrokeemilised reaktsioonid. Viimasest tulenevalt on vastavad kunstlihased lühikese elueaga, sest nimetatud reaktsioonide käigus elektrood hävineb [].

B. Akle jt on kasutanud elektroodi materjalidena ka ruteenium(IV)oksiidi ja süsiniknanotorusid. Selliste elektroodmaterjalide kasutamine on võimalik vaid elektroodide valmistamisel otsese koostemeetodi abil []. Lisaks süsiniknanotorudele on samal otstarbel kasutatud ka mikropoorset sütt (näiteks veeauruga aktiveeritud pürolüütilist sütt või tahma). Nende suureks eeliseks on suhteliselt mõistlik hind ning hea kättesaadavus. Kasutades elektroodimaterjalina süsiniknanotorusid või CDC-d muutub aktuaatorite süntees lihtsamaks ja paraneb oluliselt reprodutseeritavus. Süsiniknanotorudel on parem elektrijuhtivus  teiste eelpool kirjeldatud süsinikmaterjalidega võrreldes, kuid nende hind on kõrgem. Mikropoorse söe kasutamisel elektroodi materjalina on sellest valmistatud kunstlihase puuduseks ka suhteliselt aeglane liigutus, mille põhjustajaks võib olla elektroodi kihi halb juhtivus. Seda madalat juhtivust on proovitud parandada kullafooliumi peale kleepimisega, kuid see ei ole andnud siiani positiivset tulemust.

Käesolevas töös leidis elektroodmaterjalina kasutamist nanopoorne süsinikmaterjal, mis valmistatakse metallide ekstraheerimisel metallkarbiididest. Seda on võimalik sünteesida väga täpse poori suurusega ja erineva eripinna suurusega. Seadistades erinevaid sünteesiparameetreid on võimalik valmistada nanopoorset aktiivsütt eripinnaga 100 -2000 m2/g ja sobiva järeltöötlusega on võimalik saavutada eripinnaks isegi kuni 2500 m2/g []. Hiljutiste katsete tulemused kirjeldavad tehnoloogiat, kuidas valmistada väga õhukesi (kuni 500 nm CDC) süsinikukihte. Selleks et saada aru selliste materjalide käitumisest, on läbi viidud mitmeid mudeluuringuid, mis aitavad mõista supermahtuvuse mõjusid mikroskoopilisel tasemel. Gogotsi jt. on uurinud CDC pinda mittelineaarse tiheduse funktsionaalteooria (Nonlinear Density Functional Theory - NLDFT) meetodiga koos Brunauer-Emmet-Teller (BET) meetodi mõõtmisega. Kirjeldati uut kolmeastmelist poorsuse mudelit, mis püüab selgitada sellise poorse materjali mahtuvuslikke omadusi, kus poori mõõtmed on samas suurusjärgus laetud osakestega [, ]. Viimasel ajal on uuritud ka poori/iooni suuruse ja lahusti mõju mahtuvusele [], kasutades selleks kõrglahutusega transmissioonelektronmikroskoopiat, poorsuse analüüse, NLDFT ja BET meetodit.

## Solvendid

Esimesed seda tüüpi EAP täiturid sisaldasid solvendina vett. Vesi on sobiv, sest tema viskoosus on väga madal, mistõttu vett sisaldavate täiturite liigutused on kiired. Samas on veel, kui solvendil, antud reksendustes terve rida puudusi. Esiteks on vesi väga kergesti aurustuv ja seetõttu veel baseeruvaid kunstlihaseid saab kasutada vaid vesikeskkonnas. Õhukäes töötamisel sellised täiturid kuivavad ja kaotavad seetõttu oma liikumisvõime. Selle vältimiseks on üritatud lisada täiendavaid veekindlaid polümeerkatteid, kuid need on pärssinud oluliselt saadava liigutuse ulatust ja stabiilsus on jäänud endiselt tagasihoidlikuks. Teiseks ei ole vesi elektrokeemiliselt eriti stabiilne, ja nii algab juba umbes 2 V pige rakendamisel vee elektrokeemiline lagunemine (elektrolüüs). Elektrolüüsi käigus tekivad gaasilised hapnik ja vesinik, mille segu on tuntud paukgaasina ning see on väga plahvatusohtlik. Kolmandaks on vett sisaldavatele täituritele väga iseloomulikud relaksatsiooniprotsessid.

Vältimaks täiturite kuivamist on kasutatud solvendina ka nt. etüleenglükooli, formamiidi ja propüleenkarbonaati [5]. Neid solvente iseloomustab oluliselt kõrgem keemistemperatuur, mistõttu nad aurustuvad toatemperatuuril oluliselt aeglasemalt ja võimaldavad kasutada neid sisaldavaid kunstlihaseid õhu käes. Samas on neil ka puudusi, millest oluliseimad on: 1) oluliselt kõrgem viskoossus, mistõttu on vastavad täiturid aeglasemad; 2) nendes solventides lahustuvate elektrolüütide arv on väga piiratud, seetõttu ei sobi paljud vesilahustes kasutatavad soolad; 3) Nendes solventides punuvad polümeerid enamasti oluliselt suuremal määral ja seega on vastavate täiturite elastsusmoodul madalam ning saavutatavad jõud väiksemad.

Uudsete solventidena on kasutust leidnud ioonvedelikud, mis on ainult ioonidest koosnevad ühendid ehk soolad, kuid eripäraks on nende vedel olek toatemperatuuril. Sellistel ühenditel on mitmeid eeliseid võrreldes tavasolventidega: 1) nad on vähelenduvad ja seda kuni lagunemistemperatuurini; 2) on võimelised lahustama paljusid orgaanilisi ja anorgaanilisi ühendeid, kaasaarvatud mitmeid polümeere ja mineraale; 3) pole tuleohtlikud; 4) on hea termilise püsivusega; 5) neil on väga kõrge elektrokeemiline stabiilsus. Ioonvedelikuga täituril on leitud ka puudusi 1) liigutab aeglasemalt võrreldes veebaasil töötava kunstlihasega 2) suurendab polümeeri elastsust, mis tõttu ei ole võimalik saavutada väga suuri jõudusid [10]. Samuti ei ole ioonvedelikud biosobivad..

Süsiniknanotorud-ioonvedelik-polümeer komposiitmaterjalidest täiturid

K. Mukai jt on avaldanud teadusartikli [6], kus valmistatakse täitureid, mis koosnevad süsiniknanotorudest, polü-(vinülideen fluoriid- heksafluoropropüleen)-ist, ioonvedelikust 1-etüül-3-metüül-imidasoolium tetraflouroboraadist (EMIBF4) ning kus lahustina kasutati dimetüülatsetamiidi (DMAc). Selles artiklis valmistati aktuaatorit kolmes etapis: 1) elektroodide valmistamine; 2) membraani valmistamine; 3) täituri kuumpressimine.

Elektroodi valmistamiseks võeti 50 mg süsiniknanotorusid ja lisati sellele 100 mg ioonvedelikku EMIBF4 ning 1 ml lahustit DMAc. Seejärel töödeldi saadud segu kuulveskis 30 minuti jooksul pöörlemiskiirusel 200 p/min. Siis lisati juurde eelnevalt valmistehtud lahust, mis sisaldas 80 mg PVdF(HFP) ja 2 ml DMAc. Lahuse lisamise järel töödeldi segu kuulveskis veel pool tundi pöörlemiskiirusel 500 p/min. Suurem pöörlemiskiirus on vajalik, sest PVdF(HFP), EMIBF4 ja süsiniknanotorude segu on viskoossem. Pärast töötlemist kuulveskis lisati segule 1 ml DMAc ning töödeldi edasi ultraheli vannis kolm tundi. Pärast ultraheli vannis töötlemist lisati veel 5 ml DMAc. Kuulveskit kasutati selleks, et saada homogeensem segu, mis seal töötlemise käigus geelistus. Membraani valmistamiseks kasutati PVdF(HFP) ja EMIBF4 massisuhtega 1/1, lahustiks oli DMAc. Esiteks valmistati eraldi nii elektroodi kihid, kui ka membraani kiht mis hiljem pressiti kuumpressiga täituriks kokku. Seda protsessi on kujutatud joonisel 3. Sellest artiklist lähtuvalt tekkis idee asendada valmistamise protsessis süsiniknanotorud karbiidset päritolu nanopoorse aktiivsöega ning uurida kas selline täitur töötab.

Joonis 3. Täituri valmistamise põhimõtteline skeem.

# Eksperimentaalne osa

## Seadmed ja materjalid

Täituri valmistamiseks kasutasin kuumpressi HillsBorough (B 70175). Reaktiivide kaalumiseks kasutasin analüütilist kaalu Mettler Toledo, AB 204-S/PH. Lahuste segamiseks kasutasin pliidiga inegreeritud magnetsegajat, Arex, Velp Scientifica (49130). Lahuste töötlemiseks ultraheliga rakendain ultrahelivanni Sonarex Digital, DK 102 P. Mõõtmised teostati kasutades National Instruments LabView 8.2 kontrolltarkvara. Täituri liigutuseks vajalik ristkülikpinge tekitati NI PCI-6703 digitaal-analoog muunduriga ja võimendati NS LM675-l töötava vooluvõimendiga, sest NI PCI-6703 väljundvool on liiga väike. Liigutus salvestati videokaamera abil, milleks oli Point Grey Dragonfly Express.

Käesolevas töös kasutatin täituri valmistamisel polümeerina polü-(vinülideenfluoriid-heksapropüleeni) (PVdF(HFP)) Sigma Aldrich (81433). Ioonvedelikuna kasutasin 1-etüül-3-metüül-imidasoolium tetraflouroboraati (EMIBF4). Elektroodi elektritjuhtiva komponendina kasutasin titaankarbiidist temperatuuril 800 oC valmistatud nanopoorset aktiivsütt TiC-800 firmalt Carbon Nanotech. Solvendina kasutasin N,N-dimetüülatsetamiidi (DMAc) Fluka (38839). Kasutatud reaktiivid olid analüütiliselt puhtad ning neid kasutasin ilma täiendava puhastamiseta.

## Mõõtmismetoodika

Valmistatud täituri omadusi uurisin spetsiaalse mõõtekompleksiga, mis oli koostatud Tehnoloogiainstituudi teaduri Andres Punningu poolt. Mõõtekompleks on sekemaatiliselt kujutatud joonisel 4. Antud joonisel on kujutatud seda seadet mõõtmas IPMC omadusi, kuid see süsteem on sobilik ka teistsuguste kunstlihaste uurimiseks. Selle kompleks võimaldab rakendada kunstlihasele väga täpse kuju ja pikkusega vooluimpulsse, kuid samas registreerib ka: liigutuse ulatuse, kiiruse ja tarbitava voolu ja rakendatud pinge. Samuti on võimalik sinna kompleksi lisada jõuandur, mis ühendadatakse kunstlihase tasakaaluasendis. Seadme külge ühendatakse täitur vertikaalselt kuldkontaktide abil. Liigutust põhjustav elektrivool rakendati läbi kontakti U ja maandusega ühendatud kontakti. Mõõtmised teostati kasutades National Instruments LabView 8.2 kontrolltarkvara. Täituri liigutuseks vajalik ristkülikpinge tekitati NI PCI-6703 digitaal-analoog muunduriga ja võimendati NS LM675-l töötava vooluvõimendiga, sest NI PCI-6703 väljund vool on väga väike. Liigutus salvestati videokaamera abil, milleks oli Point Grey Dragonfly Express ja kaadrisageduseks oli 3,75 kaadrit sekundis. Kaamera paiknes täituriga risti ning valgusti asetses teisel pool täiturit mattklaasi taga.

Joonis 4 Täituri liigutuse registreerimiseks kasutatava süsteemi skeem [4].

Erialakirjanduses iseloomustatakse tihti täituri liigutusulatust strain-ides, mida arvutatakse järgneva valemi abil (1) [].

|  | (1) |
| --- | --- |

Selles valemis on L täituri liikuva osa pikkus, d täituri paksus ja δ täituri tipu kõrvalekalle (vahemaa) tasakaalu asendist. Seda valemit kasutan selleks et võrrelda enda poolt valmistatud materjali liigutusulatust maailma teistes teadusgruppides valmistatud materjalidega.

## Komposiitmaterjalil põhineva täituri valmistamine

### Elektroodi valmistamine.

Töö käigus varieerisin elektroodide koostist. Parima tulemuse andis elektrood mis koosneb 35 massi-% PVdF(HFP), 35 massi-% EMIBF4 ja 30 massi-% CDC süsinikust. Selleks kaalusin 0,1 g (kaks graanulit) PVdF(HFP)-d 13 ml klaasviaali. Seejärel lisasin 1,5 ml DMAc ning asetasin viaali ööpäevaks tõmbekappi seisma selleks, et polümeer täielikult lahustuks. Järgneval päeval kaalusin teise klaasviaali polümeerile vastava koguse aktiivsütt ja ioonvedelikku. Sinna lisasin 0,5 ml DMAc ning töötlesin ultrahelivannis maksimaalsel võimsusel 25 minutit. Seejärel lisasin aktiivsöe ja ioonvedeliku suspensioonile eelneval päeval valmistatud polümeeri lahuse. Polümeeri lahust sisaldanud viaali loputasin 0,5 ml DMAc-ga ning saadud lahuse lisasin samuti aktiivsütt sisaldavale suspensioonile. Saadud segu segasin täiendavalt magnetsegajaga 5 minuti kestel ning töötlesin uuesti ultrahelivannis maksimaalsel võimsusel 20 minutit. Kui ultrahelivannist väljavõttes ilmnes, et süsi oli põhja settinud, siis segasin lahust uuesti magnetsegaja abil ning valasin lahuse kuivama selleks otstarbeks spetsiaalselt Teflonist valmistatud vormi (väiksesse vanni), mille olin eelnevalt asetanud tõmbekappi. Enne valamist eemaldasin magnetsegaja pulga.

### Membraani valmistamine

Membraan koosneb 50 massi-% PVdF(HFP)-st ja 50 massi-% EMIBF4-st. Kaalusin 0,15 g (kolm graanulit) PVdF(HFP) klaasviaali. Seejärel lisasin 1,5 ml DMAc ning viaal asetasin tõmbekappi ööpäevaks seisma, selleks et tagada polümeeri täielik lahustumine. Järgneval päeval lisasin klaasviaali polümeerile vastava koguse ioonvedelikku ning töötlesin lahust 30 minutit maksimaalsel võimsusel ultrahelivannis. Pärast seda valasin saadud segu kuivama tõmbekappi asetatud Teflon-vormile.

### Täituri kuumpressimine

Võesin tavalise A4 paberilehe, murdsin keskelt pooleks ning murdejoone juurde asetasin esmalt elektroodi, seejärel selle peale mõõtmetelt veidi suurema membraani ning sellele omakora teise elektroodi. Seejuures jälgisin tähelepanelikult, et elektroodide kuivamisel saadud kilede pealmised pooled asetuksid vastu membraani. Kokkupressitavad kiled peavad asetsema võimalikult täpselt üksteisega kohakuti. Seejärel murdsin paberi uuesti keskelt mööda murdejoont kokku ja asetasin kuumpressi vahele, mis on eelnevalt 120 oC kuumutatud. Pressisin 10 sekundi jooksul manomeetri näidu järgi 4 MPa rõhuga. Seejärel lõpetasin pressimise ja võtsin saadud täituri paberilehe vahelt välja. Kuna membraan oli suurem siis lõikasin täitur sobivasse mõõtu.

# Tulemused ja arutelu

Komponentide kontsentratsioonide varieerimine

Kolmekihiliste aktuaatorite valmistamiseks tuli esmalt tuvastada lähteainete (CDC, IL, PVdF(HFP)) sobiv osakaal elektroodikihis, selleks sai tehtud kaheksa erineva koostisega elektrolüüdi lahust.

| Lahuse nr / aine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDC süsinik % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| IL EMIBF4 % | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| m(PVdF(HFP)) % | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 |

Tabel 1. Esimese kaheksa lahuse kontsentratsioonid massiprotsentides.

Saadud lahused valasin välja alumiiniumfooliumi peale. Lahus nr 1, 2 ja 3 olid liialt rabedad ning neid ei olnud võimalik kilena eemaldada fooliumilt, mis tegi nendest täituri valmistamise äärmiselt keerukaks, et mitte öelda võimatuks. Ilmselt oli selle põhjuseks liialt suur ioonvedeliku kontsentratsioon ja väikene polümeeri hulk. Ühtlasi võis olla viga ka alumiinumfooliumis. Lahus nr 4 ja 5 andsid suhteliset häid kilesid, kuid nende süsiniku sisaldus oli piisavalt suur, mis tegi saadud kiled suhteliselt jäigaks. Nendest kiledest valmistatud täituritel ei ilmnenud liigutust või oli liigutus minimaalne. Lahustele 6,7 ja 8 tekkisid kuivamise käigus sisse praod ja nad olid ülimalt haprad, ning seega ei olnud võimalik neid kilesid kasutada.

Elektoodi kiledest 3, 4 ja 5 sai tehtud ka infrapuna spektrid. Neid tehti Keemia Instituudis ning neid aitas registreerida Signe Vahur. Neid spektreid analüüsides sai teada, et kile struktuur ei olene sellest, kas tegemist on pressitud või pressimata kilega, mis välistas võimaluse et komposiidiga juhtub midagi pressimise käigus. Samas oli märgata erinevusi kile ülemise ja alumise poole vahel, mis olid ilmselt tingitud lahuse kuivamisest ning et CDC süsinik settib lahusest põhja ja ioonvedeliku ja polümeri lahus jääb peale. Sellest tulenevalt sai proovitud pressida kokku kuivades ülevaval pool olnud küljed vastu membraani, kuid elektroodid olid ikkagi liiga jäigad ja liigutust ei tekkinud. Parima elektroodi materjalile tehti ka nelja kontaktiga takistuse uurimine. Mis näitas et kuivamise ajal ülevalpool olnud külje takistus oli 840 Ω/(5mm*1,7mm) ning teisel poolele oli vastav arv 576 Ω/(5mm*1,7mm)

Joonis 5. Nr 4 koostisega elektroodist, kuivamise ajal üleval pool olnud kihist tehtud infrapuna spekter.

Alumiinuim fooliumile väljakallatud elektroodkiledel oli veel üks probleem, nimelt need olid keskelt paksemad kui servadest, mis tekkis sellest et vedelik voolamise käigus valgus laiali, kuid ebaühtlaselt. Selle vältimiseks sai tehtud alumiiniumist vorm ning edasi katsetatud, kuid membraani kuivades alumiiniumvormis ilmnes et alumiinuim hakkas lahustuma membraani. Seejärel sai tehtud Teflonist vorm mõõtmetega 6,5 x 2,7 x 0,2 cm. Teflon-vanniga enam keemilist probleemi ei ilmnenud, kuid kuivamise käigus keerdusid tekkivad kiled rulli, mis tekitas hilisemaid raskusi kihtide üksteise peale asetamisega. Viimased tulemused on näidanud et kile ei tõmba enam rulli uues Teflon-vormis mõõtmetega 2,5 x 2,5 x 0,26 cm. Ilmselt tekkisid kiledesse vanas vormis mehaanilised pinged kuivamise käigus ja kile kuivas laiuse sihist kiiremini kui kõrguse sihist.

Mõõtekompleksis mõõdetud tulemusi kirjeldavad joonised 5 ja 6, neil joonistel on punasega märgitud aktuaatorile antav pinge, kollane jõuandurilt saadav pinge, sinine on täituri poolt tarvitatav vool. Jõuandurilt saadavat pinge väärtust on korrutatud 100 ja lahutatud 101. Voolu on samuti korrutatud 100. Neist tulemustest järeldub et lihase jõud ei kahanenud 500 tsükliga, kuid küll kahanes kasutatav vool sama jõu tekitamiseks. Kui alguses kasutas lihas painde sooritamise algfaasis 26 mA, siis pärast 500 tsükli tegemist ainult 19 mA.

Joonis 6. Täitur enne 500 tsüklit

Joonis 7.Täitur pärast 500 tsüklit

Joonistelt 5 ja 6 saadavad jõuanduri väljund pinged on võimalik ümberarvutada jõuks. Selleks kalibreeriti eelnevalt jõuandur 4 punktiga, sest kõik punktid asusid samal sirgel ning lineaarse regressiooni korrelatsiooni koefitsent oli 1. Saadud kalibratsioonist sai arvutatud maksimaalne jõud, mis ühele poole oli 76 mN ning teisele poole 82 mN. Võttes selle aktuaatori vasakule ja paremale painutuste aritmeetilisekeskväärtuse saame 79 mN. Selle aktuaatori mõõtmed olid pikkus 1,6, laius 0,6, paksus 0,3 cm ja mass oli 48,1 mg. Jõudu mõõdeti 1,3 cm allpool kinnituskontakti. Artiklis [6] toodud jõud oli 40 mN, sellest tulenevalt on CDC süsinikuga valmistatud täitur pea kaks korda suurema jõuga. Kuid kui võrrelda vee baasil töötava klassikalise IPMC-ga siis IPMC omab jõudu umbes 20 mN [], mis on pea 4 korda väiksem kui käesolevas töös katsetatuga

Mõõtekompleksiga tehtud videost sai leida streini, selleks kasutati eelpool toodud valemit 1. Tulemuseks saadi ühele poole 1,2 % ja teisele poole 1 %, mis kokku annavad 2,2 %. Antud tulem on 0,3% võrra parem kui oli toodud artiklis [6]

Käesolevas töösvalmistatud täituritel on ka üks suur puudus, kiirus. Kui vee baasil tehtud IPMC-d suudavad reageerida elektriväljale kiiresti umbes 2 sekundiga, siis ioonvedelikuga IPMC-d on oluliselt aeglasemad umbes 20 sekundit, kuid käesolevas töös valmistatud lihased on veelgi aeglasemad, ühe liigutuse tegemiseks kulub vähemalt minut. Kuigi nad on aeglased on nad siiski väga jõulised ja väikese voolutarbivusega.

Esiteks asetati saadud täitur klemmide vahele ning pingestati 2,8 V. Seejarel hinnati visuaalsel jälgimisel, kas täitur paindub või mitte. Kui osutus, et saadud täitur paindus, siis edasisi

# Kokkuvõte

Antud töös uuriti karbiidset päritolu süsinikmaterjali sobivust paindele töötava kolmekihiliste aktuaatori valmistamiseks. Karbiidsüsinik-ioonvedelik-polümeer täiturid on täiesti uudsed materjalid, mille uuringud on hetkel algstaadiumis. Nende uurimisega tegeletakse kindlasti edasi, et saada rohkem teada antud materjalist. Selles töös uuriti CDC päritolu süsiniku sobivust täituri elektroodkihi valmistamiseks ning varieeriti erinevate koostisosade kontsentratsiooonidega. kuid membraani koostis oli 50 massi-% PVdF(HFP)ja 35 massi-% EMIBF4-jast mist oli kogu aeg konstantne. Hetkel omab kõige paremat tulemust elektroodi materjal mis koosneb 35 massi-% PVdF(HFP), 35 massi-% EMIBF4 ja 30 massi-% CDC süsinikust. Selliseid täitureid valmistati kiht-kihilt valmistamise meetodil, mis tähendab et alguses tehakse valmis elektroodi ja membraani kiled ning hiljem pressitakse need omavahel kokku nii et elektroodid oleksid kahel pool membraani.. Ühtlasi uuriti antud töös valmistatud täituri omadusi, et oleks võimalik hinnata täiturit. Selleks  iseloomustati paindumisvõimet ja maksimaalset jõudu. Ilmnes et need mõlemad näitajad on väga head, sest võrreldes IPMC-dega on jõud peaaegu 4 korda suurem ja võrreldes süsiniknanotorudega valmistatud sarnase täituriga oli jõud pea kaks korda suurem. Samuti ilmnes ka paindumise uurimisel et lihas paindub natuke rohkem

# Summary

In this work (novel) elctroactive 3-layer transducer composed of CDC, IL and PVdF(HFP) is prepared and studied. Polymer supported electrode and electrolyte films consist of CDC/IL/PVdF(HFP) and IL/PVdF(HFP), prepared separately by casting the solution to the Teflon mold. After evaporation of solvent the homogeneous film is formed. The three-layer actuator is fabricated by hot-pressing the prepared electrolyte and electrode films. The objective of the study was to investigate the suitability of CDC material for 3-layer actuator applications and identify optimal component ratio of CDC/IL/PVdF(HFP) matrix to produce advanced electrode layers for actuators. To estimate the performance of synthesized actuator the displacement and blocking force under applied voltage was measured.

# Kasutatud kirjandus

# Endnotes

[]T. Mirfakh.raia, J. D.W. Maddena, R. H. Baughman,Polymer Artificial Muscles; Materials Today,10 (2007), 4,30-38.

[] Y. Bar-Cohen, Journal of Advanced Materials, 38 (2006), 4, 3-9.

[]E. Smela, Advanced Materials, 15 (2003), 6, 481-491.

[] Palmre, V., IPMC aktuaatorite valmistamine otsesel koostemeetodil ja nende iseloomustamine. Magistritöö, Tartu Ülikool, 2008

[] Akle, B. J., Characterization and Modeling of the Ionomer-Conductor Interface in Ionic Polymer Transducers. Ph.D dissertation, Virginia Polytechnic Institute and Sate University, 2005.

[] K. Mukai, K. Asaka, K. Kiyohara, T. Sugino, I. Takeuchi, High performance fully plastic actuator based on ionic-liquid-based bucky gel. Elsvier 2008

[] Patent application: Actuator and its preparation; Owner: University of
Tartu; Authors: Viljar Palmre, Urmas Johanson, Maarja Kruusmaa, Alvo Aabloo; Priority number: EE200800011; Priority date: 29.02.2008

[] Patent application: Actuator; Owner: Tartu Technologies Ltd., University of Tartu; Authors: Jaan Leis, Mati Arulepp, Janno Torop, Urmas Johanson, Alvo Aabloo; Priority number: P200800039; Priority date: 30.05.2008

[]M. Choi, R. Ryoo, Nature Materials 2, 473 - 476 (2003)

[] Palmre, V., Vee elektrolüüs ioonsetel polümeer-metall materjalidel põhinevate kunstlihaste töös. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, 2006.

[] Kim, K. J, Shahinpoor, M. Ionic polymer-metal composite: II. Manufacturing techniques. In Proceedings of SPIE: Smart Structures and Materials 2002: Electroactive Polymer Actuator and Devices (EAPAD), 18-21 March 2002, San Diego, USA. Washington 2002. SPIE Vol. 4695.

[]Tamagawa, H., Nogata, F., Watanabe, T., Abe, A., Yagasaki, K., and Jin, J. Y., 2003, “Influence

of metal plating treatment on the electric response of Nafion,” Journal of Materials

Science, Vol. 38, pp. 1039 1044.

[] B.J. Akle, M. D. Bennett, D. J. Leo, K. B. Wiles, J. E. McGrath, J. Mater. Sci. 42 (2007) 7031-7041.

[] Arulepp, M., Leis, J., Nanostruktuurne süsinik tuleviku energiakandja. Keskkonnatehnika 2006, 8, 26-28

[]  Jingsong Huang,* Bobby G. Sumpter, and Vincent Meunier, Angew. Chem.
Int. Ed., 47 (2008), 520 –524

[] Jingsong Huang,* Bobby G. Sumpter, and Vincent Meunier; A; Chem. 
Eur. J., 14 (2008), 6614 – 6626.

[] Chmiola, J.; Yushin, G.; Dash, R.; Gogotsi, Y., Journal of Power Sources, 158 (2006), 1, 765-772.

[]I, Takeuchi, K, Asaka, K, Kiyohara, T, Sugino, N, Terasawa,K, Mukai, T, Fukushima, T, Aida, Electromechanical behavior of fully plastic actuators based on bucky gel containing various internal ionic liquids, Electrochimica Acta, 2008

[] C. Jo, H.E. Naguib, R.H. Kwon, Smart mater. Struct. , 17 (6) (2008) 0605022